- Návod k používání injekčního systému SANDROCK

1. Technická data

Silikátové injekční pojivo SANDROCK je dvousložkový systém sloužící ke zpevňování, stmelování a utěsňování zemin, hornin a stavebních konstrukcí metodami injektáže ve stavebnictví a v hornictví. Může se aplikovat jako dvousložkový anebo jednosložkový systém po předchozím smíchání dvou složek. Metodou postřikování se provádí stmelování povrchů hald, náspů, skládek a prašných cest ve stavebnictví, odpadovém hospodářství a pod. Funkce systému SANDROCK je založena na vytváření polykrystalického křemičitanu, který váže volná zrna podkladu v místě aplikace. Opírá se o reakci analogickou tvorbě přírodního pískovce. Stmelený podklad tvoří nepropustný geokompozit s dobrou mechanickou pevností, částečně odolný vodě, chemikáliím a stárnutí.

Použití:

Zpevňování a těsnění  zemin a konstrukcí

Stabilizace rozvolněných materiálů

Složení a vlastnosti

SANDROCK, složka A, je bílá kapalina lehce opalizující na bázi modifikovaného sodného vodního skla.

SANDROCK, složka B, je vodní roztok esterů organických kyselin s charakteristickým zápachem. Systém SANDROCK začne tuhnout po uplynutí 15 - 90 minut od smíchání složek v objemovém poměru 1:1, 3 : 2 nebo 7:3 (při teplotě 20 °C), k celkovému vytvrzení dochází po uplynutí asi 7 dnů. Spotřeba se pohybuje v rozmezí 50 až 150 l připravené směsi na 1 m3 podkladu v závislosti na jeho nasákavosti, objemové hmotnosti a pórovitosti. Doporučená teplota při injektáži je 5 - 25 °C. Při aplikaci nedochází k objemovým změnám.

Technická data

| Složky | MJ | A | B |
| --- | --- | --- | --- |
| objemová hmotnost při 20 °C | kg/m3 | 1375 ± 25 | 1055 ± 45 |
| viskozita při 20 °C | mPas | 125 ± 25 | 3 ± 2 |

| Vytvrzený vzorek s pískem - zrání | 4 hod. | 8 hod. | 12 hod. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tlaku, MPa | 1-1,5 | 1,5-3 | 1,5-3 |

Naměřené hodnoty pevnosti v laboratoři ITC Zlín

| Jakostní ukazatel | Jednotka | Zjištěná hodnota | Technický předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu ohybem po 30 dnech | MPa | 5,52 | ČSN722450 |
| Pevnost v tlaku po 30 dnech | MPa | 20,83 | ČSN722450 |

2. Balení, skladování , doprava

SANDROCK, složky A i B, jsou baleny v plastových  nebo kovových nádobách s těsnícím uzávěrem o objemu 30 až 200 l. Obaly se složkami jsou opatřeny etiketou obsahující název složky, její množství, jméno výrobce, datum produkce, dobu životnosti, podmínky skladování a  podmínky bezpečného zacházení.

SANDROCK, složky A i B, správně skladované si zachovávají zpevňující schopnost více jak 12 měsíců. Při skladování je nutné zabezpečit skladovací teplotu 5 - 40 °C v těsnících uzavřených obalech v suchých, dobře větratelných skladech. Musí být zabráněno případným únikům do kanalizace.

SANDROCK, složky A i B, jsou přípravky, které nepodléhají přepravním předpisům podle RID/ADR. Produkty je možné přepravovat jakýmikoli zakrytými dopravními prostředky poučenou obsluhou           v souladu s aktuálními přepravními předpisy způsobem zaručujícím nepoškození dodávky. Obaly         s přípravky je nutné ukládat těsně vedle sebe na celém ložném prostoru dopravního prostředku a zabezpečit je proti posunutí. Nakládku i vykládku je nutné provádět tak, aby nedošlo k poškození obalů.

3. Ochrana a bezpečnost

a)   ochrana při kontaktu se složkami:

SANDROCK, složka A, symbol Xi, je alkalický přípravek (pH 11-13), působí dráždivě na kůži a oči. Způsoby ochrany:

●	kontakt s pokožkou - potřísněná místa důkladně umýt vodou a mýdlem, čistou pokožku ošetřit ochranným krémem. Potřísněný oděv okamžitě vyměnit.

●	kontakt s očima - okamžitě promývat velkým množstvím tekoucí vody až do ustoupení pálení očí a vyhledat lékaře.

●	požití - ihned podat 3% roztok kyseliny citrónové nebo octové, vyvolat zvracení, vypláchnout žaludek za pomoci vyškoleného záchranáře pro situace bezprostředního ohrožení života a  ihned vyhledat lékaře.

b)   prostředky osobní ochrany

Pracovníci provádějící injekční práce musí být vybaveni:

●     kompletním pracovním oblečením (obuv, přilba, oděv),

●     gumovými ochrannými rukavicemi,

●     ochrannými brýlemi nebo ochranným štítem,

●	lékárničkou vybavenou pro poskytnutí první pomoci při úrazech a při zasažení pokožky nebo očí používanými materiály, doplněnou nádobou s čistou vodou pro případné vypláchnutí očí nebo umytí pokožky, mýdlem, utěrkami, ochranným krémem a 3% roztokem kyseliny citrónové nebo octové.

●     na pracovišti musí být k dispozici náhradní pracovní oděv

c)   hygiena práce

Pracovníci nesmí trpět alergickou anamnézou. Během práce není dovoleno jíst, pít a kouřit. Po skončení práce a před jídlem, pitím a kouřením je nutné důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Znečistěný oděv je nutné vyprat.

d)   proškolení pracovníků

Aplikaci systému SANDROCK mohou provádět pouze prokazatelně zaškolení a zaučení pracovníci, seznámeni s Bezpečnostními listy k systému SANDROCK, návodem na jeho použití a návody na použití čerpadel. Další proškolení technického dozoru a obsluhy musí být prováděno jedenkrát ročně.

e)   zatřídění odpadů a pokyny pro jejich zneškodnění

Upozornění: Nezreagovaná složka A a od ní nevyčištěné obaly jsou nebezpečnými odpady a musí být odevzdány ve sběrně nebezpečných odpadů (oprávněná osoba dle zákona č. 185/2001 Sb.).

| Odpad | Kód | Kateg. | Charakteristika |
| --- | --- | --- | --- |
| Vytvrzený produkt | 070213 | O | Plastový nebo kovový odpad |
| Nezreagovaná složka A | 070208 | N | jiné destilační a reakční zbytky |
| Vyprázdněné obaly od složky B | 150102 | O | plastové nebo kovové obaly |
| Vyprázdněné nevyčištěné obaly od složky A | 150110 | N | obal obsahující zbytky nebezpečného přípravku |

4.  Zásady použití systému SANDROCK

Systém je aplikovatelný injekční metodou nebo postřikováním:

Injekční metoda

se používá k zpevňování a stmelování hornin různého původu: pískovce, písčité břidlice a jiné horniny o různém stupni nakypření a pórovitosti ve stavebnictví a v hornictví.

K injektáži se používají dvousložková nebo jednosložková injekční čerpadla.

Čerpadla použitá pro injektáž musí mít možnost regulace injekčního tlaku.

K čerpadlům se připojují injekční pomůcky.

a)   příprava injektáže

●  zatlačit nebo zarazit injekční trubku do žádané hloubky předepsané projektem a potom utěsnit otvor kolem trubky, aby se předešlo  výtoku injekční směsi

●    připravit čerpadlo současně s injekčním příslušenstvím:

●    důkladně promíchat složky systému SANDROCK před injektáží

b)   injektáž

●    přesvědčit se, zda se nikdo nenachází naproti injektovaného vývrtu

●    spustit čerpadlo, zpočátku s malým výkonem

●    postupně zvyšovat výkon čerpadla až po dosažení optimální úrovně

●    sledovat tlak na manometrech a ověřovat, jestli je odběr složek stejný (v případě potřeby

regulovat obtokovými ventily na čerpadle)

●    průběžně dolévat materiál, aby nedošlo k zavzdušnění čerpadla

●    po dobu injektáže sledovat okolí vývrtu - v případě výtoku injekční směsi zastavit

na několik minut čerpadlo a obnovit injektáž.  Nedojde li  k utěsnění výtoku směsi, injektáž ukončit

●    proces injektáže je nutné ukončit:

-   po vtlačení odměřeného množství směsi určeného projektem

-   v případě značného výtoku směsi z horniny

c)   zakončení injektáže na daném vývrtu

●    aby nedošlo k zalepení směšovače a injekční trubky, je třeba tuto sestavu

propláchnout vodou

●    po ověření, že v systému není přetlak, rozšroubovat směšovač

d)   zakončení injektáže

●    po provedení činností uvedených v předchozím bodu, je třeba pozavírat všechny

kohouty, odpojit sací hadice, rozpojit injekční sestavu, zaslepit koncovky hadic svinout

a zabezpečit současně s čerpadlem

●    jestliže se předpokládá delší přestávka v používání čerpadla, je potřeba jej propláchnout

vodou nebo emulzí v uzavřeném okruhu

e)   postup při havárii

●    při rozlití složek zasažená místa zasypat pískem, zeminou, kamenným prachem nebo

smýt vodou

●    v případě požáru složky nepředstavují požární nebezpečí, jsou nehořlavé.

Postřikovací metoda

se používá k zpevňování, stmelování a protieroznímu zabezpečení náspů, příkopů, písečných přesypů (dun), protiprašné ošetření stavebních ploch, cest, hald a jiných podobných objektů.

Pro tento účel je čerpadlo za statickým směšovačem opatřeno potrubím nebo hadicí s rovnoměrně rozmístěnými postřikovými tryskami s regulovatelným úhlem postřikového kužele nebo samostatným nástavcem s postřikovou tryskou.

Veškeré práce mohou provádět pouze poučení pracovníci, seznámení s tímto návodem na použití a návody na použití příslušných čerpadel. Technický dozor musí každou směnu kontrolovat dodržování všech bezpečnostních opatření.

Vydáno:	Ostrava, prosinec 2003.

Doc. Dr.Ing.Jan Bódi