## 1. Technická data

Dvousložková organickominerální injekční pryskyřice Supermin je určena pro zpevňování a  utěsňování hornin, zemin případně stavebních konstrukcí v hornictví, geotechnickém  a podzemním  stavitelství. Používá se pro lepení defektních míst betonových kanalizací.

## Použití

- stabilizace rozvolněných zón,hornin, uhlí, zemin

- stabilizace porušených pásem

- stabilizace uhelné stěny, zvláště při nebezpečí samovznícení

- vytěsnění vody

- sanace defektních míst potrubí, laminace betonu

- injekční materiál pro kotveni a mikropiloty

## Složení:

SUPERMIN (složka A)   - mléčně bílá tekutina, směs organických aditiv a sodného vodního skla

SUPERMIN (složka B)   - hnědožlutá kapalina, modifikovaný polyisokyanát na bázi 4,4‘-difenylmetandiisokyanátu

(MDI), isomerů a homologů.

Technická data složek

SUPERMIN A                       SUPERMIN B

Objemová hmotnost při 25 °C                  kg/m3               1500 ± 50                             1235 ± 35

Barva                                                            -                 mléčná                              tmavě hnědá

Teplota vzplanutí                                        °C                      -                                        > 200

Viskozita při 25 °C                                    mPas             250 ± 50                                200 ± 40

Reakční data

Teplota                                                        °C                      15

Doba zpracovatelnosti                              min, s             1´10´´± 10´´   až 90´´

Doba tuhnutí                                             min, s             2´10´´± 10´´   až  24 hod

Stupeň napěnění                                          -                       1,0

Dle požadavku zákazníka je možno dodat materiál Supermin foam, napěněný materiál.

Mechanická data vytvrzené pryskyřice - laboratorní hodnoty

Pevnost                   Pevnost               Přídržnost        Modul          Objemová

v jednoosém tlaku   v tahu za ohybu   k betonu          pružnosti        hmotnost

MPa                         MPa                   MPa                MPa                kg/m3

po 1 dni               20 - 30                        9,5                      3,4                 1000               1400

po 7 dnech          30 - 60

#### 2.  Balení, skladovaní a doprava.

Jednotlivé složky se dodávají v 200 případně 50 l kovových sudech. Na obalu je umístěna etiketa, obsahující název složky, jméno výrobce, datum produkce, dobu životnosti, podmínky skladování a podmínky bezpečného zacházení.

Prázdné obaly je nutno likvidovat podle pokynů uvedených v oddíle „6. Ochrana a bezpečnost .“

Skladování musí být prováděno podle následujících zásad:

a) na povrchu

###### Jednotlivé složky musí být skladovány odděleně. Musí být dodrženo ČSN 65 0201 pro skladování hořlavých kapalin IV. třídy nebezpečnosti.

Sklad musí zabezpečovat a být vybaven:

- teplotu v rozmezí 10 – 30 (C

- přirozenou ventilaci

- povolenými hasícími prostředky (písek, práškové hasící přístroje, vodu)

- úklidovým nářadím a Vapexem

- lékárničkou vybavenou pro poskytnutí první pomoci při úrazech a při zasažení pokožky nebo očí používanými materiály

- zdrojem nebo nádobou s čistou vodou pro případné vypláchnutí očí nebo umytí pokožky, mýdlem a ochranným krémem

Musí být zabráněno vniknutí případných úniků složek do kanalizace nebo půdy.

Ve skladě není povoleno používat otevřený oheň nebo kouřit. Všechny nádoby musí být bezpečně a těsně uzavřeny.

Všechny složky uskladněné za výše uvedených podmínek jsou stabilní a použitelné minimálně 6 měsíců od data výroby.

b) v podzemí

Při přechovávání a dopravě musí být dodrženo ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb.

Není přípustné dlouhodobé skladování složky při teplotách okolo 0 (C a nižších. Dochází k tvorbě tuhých krystalů v složce B.

Doprava.

Doprava jednotlivých složek musí být prováděna poučenými pracovníky. Nádoby musí být dopravovány odděleně ve vozech, zabezpečených proti úniku chemikálií při poškození nádob. Kanystry musí být při dopravě uloženy víky nahoru, dopravní prostředky mohou být naloženy pouze po okraj. Těsnost nádob musí být před dopravou zkontrolována. Při nakládání a vykládání není dovoleno kanystry házet nebo je převracet.

Společně s komponenty nesmí být dopravovány látky snadno hořlavé, výbušné a osoby.

##### 3. Ochrana a bezpečnost

Supermin, sl. A, je přípravek alkalický (pH 12,5), může působit dráždivě na oči a pokožku.

a) ochrana při kontaktu s přípravkem:

- kontakt s pokožkou - potřísněná místa umýt dostatečným množstvím vody a mýdlem.

- a čistou pokožku ošetřit ochranným krémem. Potřísněný oděv  okamžitě vyměnit..

- kontakt s očima - okamžitě promývat větším množstvím čisté vody až do ustoupení

- pálení očí, případně vyhledat lékaře.

- požití - ihned podat 3% roztok kyseliny citrónové nebo octové, vypláchnou ústa vodou, vypít velké 	množství vody, nevyvolávat zvracení, okamžitě přivolat lékaře.

b) přípravek Supermin, sl. B, může škodlivě působit na:

- kůži - v případě potřísnění pokožky může dojít k podráždění a případným alergickým následkům.

- oči - vniknutí do očí může způsobit bolestivé podráždění.

- horní cesty dýchací - vdechování par a aerosolů (např. při poškození tlakových hadic) přivodí jejich

podráždění.

c) ochrana při kontaktu s přípravkem Supermin, sl.B:

- kontakt s pokožkou - potřísněná místa umýt dostatečným množstvím vody a mýdlem a čistou pokožku ošetřit ochranným krémem. Potřísněný oděv  okamžitě vyměnit.

- kontakt s očima - okamžitě promývat větším množstvím čisté vody až do ustoupení pálení očí, případně vyhledat lékaře.

- požití - nedopustit zvracení, vypít 1/4 litru vlažné vody, vyhledat okamžitě lékaře.

- vdechnutí aerosolů nebo par - okamžitě vyvést pracovníka mimo dosah par  na čerstvý vzduch, teple přikrýt a nechat odpočinout. V případě potíží s dýcháním vyhledat lékařskou pomoc.

d) osobní ochranné prostředky

Pracovníci provádějící injektáž nebo kotvení musí být vybaveni:

- gumovými rukavicemi

- kompletním pracovním oděvem (obuv, přilba, oděv)

- ochrannými brýlemi nebo ochranným štítem

- lékárničkou vybavenou pro poskytnutí první pomoci při úrazech a při zasažení

pokožky nebo očí používanými materiály, doplněnou nádobou s čistou vodou pro případné vypláchnutí 	očí nebo umytí pokožky, mýdlem, ochranným krémem a 3 % roztokem kyseliny citrónové nebo octové.

Na pracovišti musí být k dispozici náhradní pracovní oděv. Pro případ havárie musí být pracovníci vybaveni vhodným typem respirátoru – polomaska typ 6000 s filtrem 6057 ABE1 firmy 3M proti vdechnutí plynů, par a aerosolů chemicky aktivních látek. Pracovník, který nebude předepsané ochranné pracovní prostředky používat, musí být z pracoviště okamžitě odvolán.

e) hygiena práce

Pracovníci nesmí trpět alergickou anamnézou. V době práce s výše uvedenými systémy není dovoleno jíst, pít a kouřit. Před započetím jídla a po ukončení práce je nutno si řádně umýt ruce.

f) proškolení pracovníků

Pracovníci a technický dozor, účastnící se aplikace systému Supermin musí být teoreticky i prakticky prokazatelně proškoleni. Další proškolení musí být  prováděno jedenkrát ročně.

g) zatřídění odpadů a pokyny pro jejich likvidaci

Upozornění: Nezreagované složky a nevyčištěné obaly jsou nebezpečnými odpady – musí být odevzdány ve sběrně nebezpečných odpadů (oprávněná osoba dle zákona č. 185/2001 Sb.).

Odpad                                    Kód        	Kateg.      Charakteristika

Vytvrzený produkt	070213      O           plastový odpad

Nezreagované složky       	070208      N           jiné destilační a reakční zbytky

Vyprázdněné nevyčištěné	150110      N           	obal obsahující zbytky nebezpečného

obaly 	                            	    přípravku

##### 4.  Zásady použití systému Supermin

Systémy jsou aplikovatelné injektáží metodou vlévání nebo laminace.

# Metoda injekční

a) prostředky pro injektáž

Pro injektáž jsou k dispozici injekční čerpadla používaných typů, včetně injekčního příslušenství. Zařízení umožňuje dávkování jednotlivých složek v objemovém poměru 1:1. Pro tyto systémy se doporučuje používat 2 kusy  statických směšovačů.

b) vrtání vývrtů

Délka vývrtů a jejich vzájemné vzdálenosti – rozteče, záleží na stupni porušení hornin nebo stavebních materiálů. Průměr vývrtů musí být přizpůsoben typu použité ucpávky vývrtu (obturátoru, pakru).

c) injektáž

Nádoby s jednotlivými složkami dopravit do blízkosti čerpadla. Před použitím se doporučuje kanystry temperovat cca 1 - 2 dny při teplotě 20 – 25 (C, složku Supermin A je nutno před použitím řádně zamíchat. Vlastní technologie injektáže je detailně popsána v návodu k používání jednotlivých typů čerpadel.

Důležitá je zkouška injekčního čerpadla, zda dávkuje obě složky v objemovém poměru 1:1. Tento směšovací poměr musí být sledován po celou dobu injektáže.

d) ukončení injektáže

Injektáž je nutno ukončit v těchto případech:

- hornina nebo stavební materiál začne odprýskávat

- pryskyřice začne vystupovat z vývrtu, horniny nebo stavebního materiálu

- při zainjektování projektovaného množství směsi

- při nárůstu tlaku nad projektem stanovené hodnoty

- při zainjektování většího než projektovaného množství směsi, při kterém nedojde k nárůstu tlaku na manometru

- v případě netěsností v systému

- při  nerovnoměrném  dávkování jednotlivých složek čerpadlem (rozdíl větší než 10%)

- při rozdílu tlaku na  manometrech vysokotlaké části čerpadla.

e) bezpečnost

- zajistit, aby se nikdo nezdržoval naproti injektovaného vývrtu vzhledem k možnosti vyjetí obturátoru (pakru) z injektovaného vývrtu

- zajistit, aby všichni pracovníci pobývali mimo dosah par a aerosolů

- používat předepsané osobní ochranné pomůcky.

# Metoda vlévání

Postup včetně zásad je stejný jako při injekční metodě. Jedná se v podstatě o čerpání směsi čerpadlem bez tlaku do otvorů. Z tohoto důvodu musí být vývrty vedeny mírně úpadně směrem ke dnu. Injekční trubka se postupně vytahuje z otvoru při jeho současném zaplňování.

Metoda laminace

Materiál s delším časem reakce je možno použít jako laminační materiál pro laminaci na beton.

# 5.  Bezpečnost práce

Veškeré práce mohou provádět pouze poučení pracovníci, seznámení s technickými podmínkami, těmito typovými provozními předpisy a návody pro použití příslušných injekčních čerpadel.

- zbytky pryskyřice na horninách nebo jiných materiálech v podzemí nesmí přesahovat plochu 50 cm2 v prostředí SNM 3 danou hodnotou povrchového elektrického odporu vytvrzené pryskyřice, jinak neomezeno.

- ve vytvrzené pryskyřici nesmí být ponechány žádné neizolované kovové předměty, které se nedotýkají horniny nebo jiných elektricky vodivých materiálů, tzn. zabránit kumulaci elektrostatického náboje.

- používané hadice mohou být pouze schváleného typu, nesmí být čištěny stlačeným vzduchem, vodou nebo emulzí.

- v místech používání těchto hmot není dovoleno provádět svářečské práce a manipulovat s otevřeným ohněm.

- pracoviště, na nichž je prováděno lepení, musí být dostatečně větrána a v případě metanového ohrožení musí být na pracovišti prováděna kontinuální kontrola stavu metanu.

- pracoviště, na nichž je prováděno lepení, musí být dostatečně větrána a v případě metanového ohrožení musí být na pracovišti prováděna kontinuální kontrola stavu metanu.

- v případě požáru je nutno proudem vody chladit kanystry se složkami B a oheň hasit práškovými nebo pěnovými hasícími přístroji, pískem nebo vodou.

- v případě havárie (vylití injekčních pryskyřice  nebo jejich složek), je nutno hmoty okamžitě zasypat vápencovým práškem nebo Vapexem a odstranit z míst, sloužících k výkonu práce nebo k pohybu pracovníků, případně zamezit jejich průniku do vod nebo kanalizace.

- technický dozor musí každou směnu kontrolovat dodržování bezpečnostních opatření.

Zpracoval a schválil:	Dr. Ing. Jan Bódi

Ostrava, leden 2003